TAMSTUCCO

TAMSTUCCO – мелко рельефная штукатурка на водной основе, пастообразная для внутренних работ, используется для создания декоративной поверхности гладкой «с выщербинами», с последующим декорированием ABC Riflessi, Cadoro, Cadoro Velvet Perlaceo. Материал может быть использован по деревянной поверхности, для заполнения тканей (креп), а также впадин значительной толщины. TAMSTUCCO легко шлифовать, она имеет хорошее сцепление с поверхностью.

Инструменты: кельма из нержавеющей стали или пластика, кисть, губка

Разбавление: готов к применению. Рабочая температура помещения от +5°С до +35°С

Имеет 1 базу: белая

Колеровка материала: по каталогу

Расход: 300-500 грамм на 1 кв.м., в зависимости от желаемого по толщине рисунка

Стоимость материала с грунтом _______ тнг/кв.м.

Нанесение:

Специализированный грунт нужно развести водой 30-45%. Нанести на 1 слой. Рекомендуется пользоваться валиком с коротким ворсом, чтобы поверхность не приобрела вид «апельсиновой корки». Время полного высыхания 6-8 часов (в летнее время - высыхания может быть сокращено).

Эффект №1. Материал может быть нанесен с помощью кельмы или шпателяю 1-й слой нанести тонким слоем равномерно, распределяя материал по всей поверхности при помощи кельмы из стали. Через 1 час нанести 2-й слой с пропусками, беря на центр кельмы понемногу TAMSTUCCO, маленькими частями, при помощи шпателя. Далее придавить кельму к поверхности с силой круговыми движениями затереть, оставляя небольшие пропуски «выщербины». Через 6 часов отшлифовать поверхность, используя мелкую наждачную бумагу №0 для получения гладкой, без царапин, плоскости с выемками. Далее окрашивать любой краской по желанию. Это может быть перламутровая, сиящаяся или матовая краска, белая или цветная.

Эффект №2. Эффект «капельки». Материал сразу нанести на грунт в виде небольших капель инструментом губка. Немного дать подсохнуть и осторожно разравнивать металлической или пластиковой кельмой. Когда фактура полностью высохнет пройтись инструментом для удаления частичек материала с поверхности. Далее окрашивать любой краской по желанию. Это может быть перламутровая, сияющая или матовая краска, белая или цветная.

После окончания работы инструменты промывают водой, вода выливается, всё раскладывается по своим местам, рабочее место приводится в порядок.

Очистка стены: водой, не ранее чем через 20 дней.

1. Декоративные работы не должны прерываться на середине стены, декоративных элементах (перекур, обед, конец рабочего дня и т.д.), так как это может отразиться на качестве рисунка и равномерности слоя.

2.  Если материала не хватает, то нужно довести работы до конца стены и не остаться на середине стены, так как декоративные покрытия могут отличаться в цвете, в зависимости от разных партий завоза. Заметной разницы в цвете не будет, но это залог качественной работы.

3.   Дизайнер, архитектор, клиент при выборе цвета материала должен обязательно просмотреть его под тем углом,  под которым будет наноситься материал, будь то стена или потолок.

4. Все вышеуказанные работы должны выполняться как минимум 2-мя мастерами. Пример: первый красит, второй корректирует рисунок.

Салон «Abilita»/Абилита/ не несет ответственности за неправильное нанесение материалов мастерами Заказчика после прохождения мастера класса от декораторов Абилита.Конец формы